## Colombo Bolla S.p.A.

via Gabrio Piola, 28

21053 Castellanza (Va)

tel. 0331/502350  fax 0331/505739

c.f.-p.IVA 00183130129

SCHEDA  TECNICA

SABBIA FRANCIA 130 / 140 LAVATA ESSICCATA

| ANALISI CHIMICA | CARATTERISTICHE FISICHE |
| --- | --- |
|  | Densità apparente 1,5 Densità reale 2,6 Superficie specifica 300 cm2/g Coefficiente d’angolosità 1,2 Equivalente sabbia 98 Durezza (Mohs) 7 Sinterizzazione 1740 °C pH 7 |

# Text boxes

| Perdita al fuoco Si O2 Fe2 O3 Al2 O3 Ti O2 Ca O K2 O |  | 0,20 99,00 0,04 0,50 0,07 0,02 0,25 |
| --- | --- | --- |

| GRANULOM. ASTM E.11/81 |
| --- |
| N° SET | mm | RESIDUO |
| 20 | 0,850 |  |
| 30 | 0.600 |  |
| 40 | 0.425 |  |
| 50 | 0.300 |  |
| 70 | 0.212 |  |
| 100 | 0.150 |  |
| 140 | 0.106 | 4 |
| 200 | 0.075 | 94 |
| 270 | 0,053 | 2 |
| FINE | < 0,053 | - |
| IND. FIN. AFA 138 ( 4 |