## Colombo Bolla S.p.A.

via Gabrio Piola, 28

21053 Castellanza (Va)

tel. 0331/502350  fax 0331/505739

c.f.-p.IVA 00183130129

SCHEDA  TECNICA

SABBIA FRANCIA 30 LAVATA ESSICCATA

| ANALISI CHIMICA | PROPRIETA’ FISICO - CHIMICHE |
| --- | --- |
|  | COLORE BIANCO DENSITA’ REALE 2,6 DENSITA’ APPARENTE 1,6 PUNTO DI FUSIONE 1750 °C DUREZZA (Mohs) (7 FORMA DEL GRANO TONDEGGIANTE pH (7 UMIDITA’ 0,1 max |

# Text boxes

| Si O2 Al2 O3 Fe2 O3 Ca O Mg O Na2 O K2 O Ti O2 P. al fuoco | 98,55 0,75 0,03 0,01 0,01 0,04 0,40 0,03 0,17 | % % % % % % % % % |
| --- | --- | --- |

| N° SET |  |  |
| --- | --- | --- |
| AFNOR | mm | RESIDUO |
| 32 | 1,250 | 1,0 |
| 31 | 1,000 | 3,4 |
| 30 | 0,800 | 8,9 |
| 29 | 0,630 | 25,3 |
| 28 | 0,500 | 20,6 |
| 27 | 0,400 | 24,5 |
| 26 | 0,315 | 11,7 |
| 24 | 0,200 | 4,4 |