## Colombo Bolla S.p.A.

via Gabrio Piola, 28

21053 Castellanza (Va)

tel. 0331/502350  fax 0331/505739

c.f.-p.IVA 00183130129

SCHEDA  TECNICA

SABBIA FRANCIA 52/57 LAVATA ESSICCATA

| COMPOSIZIONE CHIMICA TIPO | CARATTERISTICHE FISICHE TIPO |
| --- | --- |
|  | Densità reale 2,65 Durezza (Mohs) 7 pH (7 Densità apparente sabbia essiccata 1,5 Superficie specifica +GF+ ( 123 cm2/g Coefficiente d’angolosità +GF+ 1,3 Perdita al fuoco (a 1000 °C) max 0,15 % Sinterizzazione 1730 °C |

SERIE SETACCI  ASTM (E.11/70)

# Text boxes

| Si O2 Fe2 O3 Al2 O3 Ca O K2 O Ti O2 | sup. inf. inf. inf. inf. inf. | a a a a a a | 99,6 0,035 0,16 0,012 0,10 0,035 | % % % % % % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° SET | mm | RESIDUO |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0.850 | - |
| 30 | 0.600 | 0,1 |
| 40 | 0.425 | 1,8 |
| 50 | 0.300 | 19,3 |
| 70 | 0.212 | 52,4 |
| 100 | 0.150 | 24,0 |
| 140 | 0.106 | 2,3 |
| 200 | 0.075 | 0,1 |
|  | pass | - |
| INDICE DI FINEZZA AFA ( 54 |