## Colombo Bolla S.p.A.

via Gabrio Piola, 28

21053 Castellanza (Va)

tel. 0331/502350  fax 0331/505739

c.f.-p.IVA 00183130129

SCHEDA  TECNICA

SABBIA FRANCIA 90 / 100 LAVATA ESSICCATA

| ANALISI CHIMICA | CARATTERISTICHE FISICHE |
| --- | --- |
|  | Densità apparente 1,5 Densità reale 2,6 Superficie specifica 210 cm2/g Coefficiente d’angolosità 1,2 Equivalente sabbia > 98 Durezza (Mohs) 7 Sinterizzazione 1450 °C pH 7,5 |

# Text boxes

| Perdita al fuoco Si O2 Fe2 O3 Al2 O3 Ti O2 Ca O K2 O |  | 0,30 97,00 0,04 1,50 0,04 0,03 1,22 |
| --- | --- | --- |

| GRANULOM. ASTM E.11/87 |
| --- |
| N° SET | mm | RESIDUO |
| 20 | 0,850 |  |
| 30 | 0.600 |  |
| 40 | 0.425 |  |
| 50 | 0.300 |  |
| 70 | 0.212 | 1,5 |
| 100 | 0.150 | 29 |
| 140 | 0.106 | 62 |
| 200 | 0.075 | 6 |
| 270 | 0,053 | 1,5 |
| FINE | < 0,053 | - |
| IND. FIN. AFA 95 ( 6 |